配件技术要求

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

第二节 出厂前检验与交货验收

第三节 质量保证

第四节 标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层防溢裙板 | 15*200mm Y型 | 米 | 300 | 自合同签订之日起30日内交货 | 上湾选煤厂 |  |
| 2 | 专用工具 |  | 批 | 0 |  |  |  |
| 3 | 技术资料 |  | 套/台 | 0 |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在含有大量煤尘、较为潮湿的选煤厂室内使用。

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃     。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：     7级     。

海拔高度：≤1400m  。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1.耐磨层

1.1.1耐磨层和R型边材料： PU, DIN ISO 1629 ;

阻燃抗静电, DIN 22104

△1.1.2耐磨层和R型边伸长率：≥500%

*1.1.3.耐磨层和R型边硬度：75±5 Shore A

*1.1.4.耐磨层和R型边抗拉强度： ≥48MPa

*1.1.5.耐磨层和R型边磨耗（cm3/1.61km）：0.02

1.1.6．耐磨层规格：≥10mm×50mm

1.1.7. R型边规格：R12mm

1.2.基体层

1.2.1.基体层聚合物种类：CR, DIN ISO 1629

阻燃抗静电, DIN 22104

△1.2.2.基体层聚合物伸长率：≥400%

*1.2.3.基体层聚合物硬度：65±5 Shore A

*1.2.4.基体层聚合物抗拉强度：≥18MPa

*1.2.5.基体层聚合物规格：≥15×200mm

*1.3.耐磨层与基体的剥离强度：＞15N/mm

1.4.双层防溢裙板长度：连续硫化长度无限制,无接头，可与导料槽同长，保证密封不漏风。

2. 技术性能要求

2.1.耐磨层性能应比普通的橡胶提高5倍以上，且柔韧不伤害皮带，抗拉和撕裂强度较高。

2.2.裙边头部R与皮带有效线接触密封。跑偏时，会自动跟踪皮带，不损伤皮带。

2.3. 产品设置三重密封：【直板第一道密封】直板底部紧贴导料槽皮带，柔韧耐磨的聚氨酯R头部与皮带保持紧密接触，防止物料外溢。【真空腔第二道密封】直板与裙边之间形成的密闭空间，在高带速相对运动下形成真空，有效隔绝粉尘。【裙边第三道密封】R裙边可旋转外翻，靠橡胶回弹力，自动跟踪皮带，柔韧、耐磨聚合物R头部始终与皮带保持紧密接触。

2.4. 适用各种导料槽，使用手柄式压紧装置，安装、更换很方便。

3．安全技术要求

*3.1.所用材料必须阻燃，且要求提供阻燃证明文件。

4.招标人提出的特别技术要求

4.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

4.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

4.3.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

*4.4.中标单位保证所供配件必须与主机尺寸、安装位置一致，并保证正常安装使用，可实现主机设备所有功能。

*4.5.投标产品必须有500万吨/年以上煤矿使用业绩或试用报告。

*4.6.与夹持器配套使用，需同时采购招标同一厂家产品。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1.耐磨层

△1.1.1耐磨层和R型边材料：

△1.1.2耐磨层和R型边伸长率：

*1.1.3.耐磨层和R型边硬度：

*1.1.4.耐磨层和R型边抗拉强度：

*1.1.5.耐磨层和R型边磨耗（cm3/1.61km）：

*1.1.6．耐磨层规格：

△1.1.7. R型边规格：

1.2.基体层

*1.2.1.基体层聚合物种类：

△1.2.2.基体层聚合物伸长率：

*1.2.3.基体层聚合物硬度：

*1.2.4.基体层聚合物抗拉强度：

*1.2.5.基体层聚合物规格：

*1.3.耐磨层与基体的剥离强度：

*1.4.双层防溢裙板长度：

2.投标人需要特别说明的其他问题

*所用材料必须阻燃，且要求提供阻燃证明文件。

*销售业绩，有500万吨/年以上煤矿使用业绩或试用报告

*已经使用的单位证明或试用证明。

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第四节 标准

4.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

……

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4.设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

4.5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。