设备购置技术标书审批表

2017年4月12日

| 物资名称 |  | 滑动轴承 | 购置数量 | 2880个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年5月份生产物资需求计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1、型号：DYB500/40X60 2、材质：高力黄铜+石墨 3、密度（g/cm）：大于8.2 4、摩擦系数：0.16 5、最高承载压力（N/mm²）：100 6、最高PV值（N/mm².m/s）：1.65 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 设备维修中心一厂 |  |  |
| 设备维修中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑动轴承 | DYB500/40X60 | 件 | 2880 | 2017年6月30日 | 维修中心一厂加工部 |  |
| 2 | 技术资料（说明书、合格证） |  | 份/件 | 6 |  | 维修中心一厂加工部 |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在井下使用。

最高温度：+25℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃  。

环境相对湿度：97％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1200m。

- 技术参数及要求

1.技术参数

*1.1型号：DYB500/40X60。

*1.2材质：高力黄铜+石墨。

*1.3密度（g/cm）：大于8.2。

*1.4摩擦系数：0.16。

*1.5最高承载压力（N/mm²）：100。

*1.6最高PV值（N/mm².m/s）：1.65。

*1.7外形尺寸、安装尺寸符合附图要求。

2. 技术要求

△2.8滑动轴承及附件同规格连接件配合应符合经规定程序批准的技术图样及技术文件规定，不得别卡。

*2.9表面粗糙度应符合经规定程序批准的技术图纸及技术文件规定。

2.10滑动轴承调质处理硬度≥HB210.

*2.11质保期为最终验收合格后12个月。

2.12质保期内出现故障，卖方在按到用户通知后，24小时内响应，48小时到现场排除故障，若一周内不能排除故障，则质保期顺延。

△2.13中标方定期对三通进行回访，并对用户提出的问题在七个工作日内进行解决。

3.招标人提出的特别技术要求

*3.2未说明事项符合国家标准。

4.标准

4.1所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.电气设备应按中国国家标准或其它中国检验部门认可的标准制造。

4.4.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

生产厂家：

数量：

型号：

额定工作压力(MPa)：

重量(kg)：

质保期（年）：

服务寿命（万次）：

第二节 滑动轴承出厂前检验与设备到货验收

1. 为了对合同滑动轴承及其相关备件生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 滑动轴承在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

6.用户验收时，在用户指定的安装地点安装完毕后，可根据标准和用户协议对各项数据和性能进行检验和抽检，由用户现场监督，并可选用下列方式进行验收：

7.用户可根据有关检验机构出具的检验报告验收；

8.用户可以委托有关检测机构代为验收。

9.每套产品必须进行气密性试验。

10.在滑动轴承经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对托辊性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

11.随同滑动轴承提供的技术文件至少应有：

12.装箱清单；

13.合格证明书；

14.出厂验收报告；

15.使用维护说明书及相关文件、图样。

第三节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后壹年。对由于设计或质量问题而引起的油缸故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对滑动轴承使用寿命及各主要部件的寿命承诺。