材料购置技术标书审批表

2017年6月7日

| 物资名称 |  | 短纤维酚醛树脂、聚甲醛 | 购置数量 | 4000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年生产物资需求计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1、短纤维酚醛树脂硬度：≥75 ShoreD； ≥100 ShoreA； 2、短纤维酚醛树脂和层次垂直的抗压强度≥340 N/mm2； 3、短纤维酚醛树脂和层次垂直的布氏硬度≥150 N/mm2； |  |  |
| 项目提报单位 |  | 维修中心一厂三部 |  |  |
| 设备维修中心 | 部门领导 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

密封原材料技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  出厂前检验与交货验收

第三节  质量保证

第四节  标准
第一节供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短纤维酚醛树脂 |  | kg | 4000 |  | 甲方指定地点 |  |

二、工作环境

1.工作环境

用于各类油缸密封的加工,使用介质为水包油结构乳化液或者液压油。

三、技术参数及要求

- 短纤维酚醛树脂材料技术要求

*1.0硬度：≥75 ShoreD；

≥100 ShoreA；

*1.1和层次垂直的抗压强度≥340 N/mm2    （试验方法ISO604）

*1.2和层次垂直的布氏硬度≥150 N/mm2 （试验方法ISO2039）；

*1.3和层次平行的布氏硬度≥140 N/mm2     （试验方法ISO2039）；

*1.4抗弯强度≥80 N/mm2                  （试验方法ISO178）；

*1.5抗张强度≥45 N/mm2                 （试验方法ISO527）；

*1.6弹性系数4000 N/mm2                 （试验方法ISO604）；

*1.7和钢之间的摩擦系数：0.05μ（试验方法ASTMD1894）；

*1.8密度≥1.2 g/cm3                    （试验方法DIN53479）；

*1.9吸水率≤0.3％                        （试验方法DIN53495）；

*1.10耐热性≥130℃                     （试验方法ISO75-3）；

*1.11材料选用人造纤维物+改良酚醛树脂+减摩材料；有良好的减震效果，耐磨损，安装方便，磨损下来的是粉末状，内部分子结构形式为短纤维状。不会造成阀孔的堵塞，润滑性能良好。

*1.12质保期：3年

2.招标人提出的特别技术要求

*2.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境；

*2.2.要求聚甲醛与夹布增强酚醛树脂两种材料按重量提供成品，成品规格由使用方提出；

*2.3 中标聚氨酯和丁晴橡胶厂家必须无偿提供现有两台密封加工设备的操作培训、设备易损件及加工刀具计划提报的指导、设备的维护保养。

*2.4投标厂家需要对甲方设备维修中心人员进行免费的密封加工培训，直到维修中心密封加工人员能独立进行密封加工为止。

四. 需投标人提供的技术参数

1. 短纤维酚醛树脂材料技术要求：

*1.0硬度：；

*1.1和层次垂直的抗压强度

*1.2和层次垂直的布氏硬度；

*1.3和层次平行的布氏硬度；

*1.4抗弯强度；

*1.5抗张强度；

*1.6弹性系数；

*1.7和钢之间的摩擦系数：；

*1.8密度

*1.9吸水率

*1.10耐热性

*1.11质保期：年

第二节 出厂前检验与交货验收

1.  密封材料的检验和试验应在供货商的车间完成，检验和试验包括以下内容：

1.1包装检验：根据密封材料的种类、形状、尺寸、精度、防腐确定。非散装的材料应包装应完整。

1.2标志检验：每件密封材料的外包装至少应标有：材料型号、标准号、规格、批号、检验号、净重、制造厂名称、厂址、生产日期。

1.3规格尺寸的检验：

对密封筒料主要部位直径进行测量，并满足下表规定：

| 筒料直径（mm） | 所有规格 |
| --- | --- |
| 极限偏差（mm） | ±1 |

1.4外形检验：主要是对材料外观形状、表面缺陷的检验。

1.5外形检验的方法

(1)目视能检验的外观不良，采用目视检验的方法进行检验；

(2)针对后工序精度要求较高，目视不易检测的外形要求，借助合适的量具进行测量（如椭圆度及薄厚度可使用卡尺量测）。

2.密封材料到货应提供材料质量证明书（原件或复印件）。

3.密封材料到达交货现场后，双方进行验收，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

对由于质量问题而引起的事故，中标人应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的服从其规定。

第四节 标准

4.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

机械: DIN-53505邵尔A及邵尔D橡胶硬度试验

DIN 53504-1994硫化橡胶的拉伸试验方法

DIN EN ISO 34-1:2004硫化或热塑性橡胶—撕裂强度的测定

DIN ISO 815:1991硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩永久变

形测定

DIN 53512-2000硫化橡胶回弹性的测定

ASTM D5963-2004硫化橡胶耐磨性能的测定

GB/T531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法

GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测

GB/T 529-2008硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定

GB/T 7759.1-2015硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形、

测定

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

HG/T 3326-2007 采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料

4.2. 货物的设计与制造要求采用国际公制单位。

4.3. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。