配件技术要求

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

第二节 出厂前检验与交货验收

第三节 质量保证

第四节 标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级陶瓷刮板清扫器 | DCR-T18-1600 | 套 | 6 | 自合同签订之日起30日内交货 | 大柳塔煤矿材料组 | 11514844 |
| 2 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 | 自合同签订之日起30日内交货 | 大柳塔煤矿材料组 |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在含有大量煤尘、较为潮湿的选煤厂室内使用。

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃     。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：     7级     。

海拔高度：≤1400m  。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1. 陶瓷刮板

△1.1.1陶瓷刮板材料：95%Al2O3氧化铝耐磨陶瓷

△1.1.2陶瓷刮板密度：≥3.5g/ cm3

△1.1.3陶瓷刮板耐磨性：≤0.0002g（p＝76N n=800rpm t＝30m）

△1.1.4陶瓷刮板莫氏硬度：9

*1.1.5 陶瓷刮板抗拉强度：≥280MPa

*1.1.6陶瓷刮板抗弯强度：≥280MPa

*1.1.7陶瓷刮板抗压强度：≥850MPa

*1.1.8陶瓷刮板弹性模量：280Gpa

*1.1.9陶瓷刮板断裂韧性 (KIC )：≥4.8MPa·m1/2

*1.1.12陶瓷刮板规格：L100mm×W100mm×T30mm（每片）

1.2.支架

*1.2.1.支架材质：Q345

*1.2.2.支架规格：圆管直径50mm，壁厚6mm

*1.2.3.支架表面处理：静电粉末喷塑，喷涂材料为粉末聚丙烯，喷涂层厚度100μm。

1.3.弹性机构

*1.3.1. 弹性结构：内置弹簧

*1.3.2. 弹性机构表面处理：静电粉末喷塑，材料为粉末聚丙烯，喷涂层厚度100μm。

2. 技术性能要求

2.1. 陶瓷刮板由模压高温烧结成型，光滑平整。

2.2. 陶瓷刮板清扫器采用分段式陶瓷刮板组合体。

2.3.弹性机构自动调整刮刀与皮带的恒定接触压力，确保稳定持续的清扫效果，正常使用可达20个月以上。

2.4.陶瓷清扫器拉紧机构采用弹簧恒压拉紧装置，刀片结构为半月牙形，能紧贴输送带运载面。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

3.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

*3.3. 供货单位保证所供配件必须与主机尺寸、安装位置一致，并保证正常安装使用，可实现主机设备所有功能。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1. 陶瓷刮板

△1.1.1陶瓷刮板材料：

△1.1.2陶瓷刮板密度：

△1.1.3陶瓷刮板耐磨性：

△1.1.4陶瓷刮板莫氏硬度：

*1.1.5 陶瓷刮板抗拉强度：

*1.1.6陶瓷刮板抗弯强度：

*1.1.7陶瓷刮板抗压强度：

*1.1.8陶瓷刮板弹性模量：

*1.1.9陶瓷刮板断裂韧性 (KIC )：

*1.1.10陶瓷刮板烧结温度：

*1.1.11陶瓷刮板最高使用温度：

*1.1.12陶瓷刮板规格：

1.2.支架

*1.2.1.支架材质：

*1.2.2.支架规格：

*1.2.3.支架表面处理：

1.3.弹性机构

*1.3.1. 弹性机构材质：

*1.3.2. 弹性机构规格：

*1.3.3. 弹性机构表面处理：

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到供货人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由供货人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为供货人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是供货人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在供货人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由供货人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，供货方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 供货方方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 供货方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第四节 标准

4.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     GB标准

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。