第一包：非金属托辊采购招标技术规范

1.项目简述

我公司新增矸电厂外出煤系统，其中管状带式输送机经过住宅区，为不影响居民正常生活，计划将经过住宅区的托辊更换为静音托辊，现购置一批非金属静音托辊，投标方需提供全新产品。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于本次带式输送机的托辊的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：（详见招标公告）

- 4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

管状带式输送机在露天使用。管状带式输送机管径为φ500,管状输送带带宽为1900mm,驱动功率为4×800kW，带速4.5m/s,输送机运量1700t/h,水平机长4146m，提升高度58.230m，高压变频启动，液压自动拉紧。

*6.技术要求

6.1名称和数量

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 轴径φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11955813 | 非金属托辊 | GPFJS159-314-305\L2=320\a=9\b=22 | 2900 | 根 | 25 |
| 2 | 11955814 | 非金属托辊 | GPFJS159-314-306\L2=320\a=9\b=22 | 1000 | 根 | 30 |

6.1  托辊强度满足招标人现场工况下使用的要求。

6.2  托辊辊体选用非金属复合管材，并保证托辊辊体的机械强度。

6.3  托辊轴承选用LYC、HRB、ZWZ品牌产品，或选用品质高于上述产品的进口品牌。轴承采用双密封、中重型系列托辊专用轴承。

6.4  托辊采用冷拔钢轴。

6.5  托辊采用冲压轴承座或更高装配工艺，轴承座材质选用复合材料。

6.6  非接触迷宫密封，端盖与轴承座结合部位采用迷宫式设计，多重迷宫密封保护轴承不收污染，且防尘、防水。

6.7  非金属托辊要求阻燃，阻燃性能满足MT113《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》规定。

6.8  托辊轴向窜动要求：在500N轴向载荷作用下，轴向窜动值不得大于0.7mm。

6.9  托辊使用寿命：托辊设计使用寿命不低于30000小时，在寿命期内损坏率不得超过10%。

6.10  托辊的制作及其他性能要求需满足标准JB/T 10380-2013《圆管带式输送机》规定，如标准条款不一致或有更高标准时，取高标准执行。

6.11  托辊装配好后，要进行出厂检测，性能检测项目有：防尘、防水、旋转阻力、轴向窜动、径向跳动、跌落强度、阻燃性能。性能检测要按JB/T 10380-2013规定进行检测，阻燃性能检测要满足MT113规定。

6.12  托辊装箱包装，包装要牢固可靠，包装箱外注明托辊名称和规格，制造厂名陈和出厂年、月等字样。

6.13  所有配件均需现场测绘，投标方保证所提供的配件符合现场使用要求。

*7.工期、交货要求

7.1 合同签订后1个月内。

7.2 托辊到货后，由投标方卸货到招标方指定地点，装、卸、运输费用由投标方承担。

8.验收、考核和质量保证

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格证 | 1 套/批次 |
| 2 | 样品检测报告 | 1 套/批次 |
| 3 | 轴承购销合同 | 1套 |

8.1 检测报告内容含6.11条所列所有检测项目。托辊阻燃性能检测，由投标方邀请双方认可有专业检测资质机构进行检测，并出具检测报告。检测样品由招标方随机抽取5根，检测所发生的一切费用由投标方承担。阻燃性能不满足MT113标准规定的，视为不合格产品。

8.2 非金属托辊更换前，双方在距离管带机5米处找一点，对其进行噪音检测。在检测点向左向右延伸25米范围内更换非金属托辊，并在上次监测点对管带机噪音进行检测。两次噪音进行对比，要求更换非金属托辊后的噪音值较更换前降低不低于12dB。

8.3 托辊到货后，招标方根据本技术要求条款及8.1、8.2要求进行验收。

8.4 质保期2年，从安装使用之日算起。

8.5 托辊在质保期内由投标方免费更换损坏产品。更换后新托辊质保期从安装之日重新开始计算。

9.付款方式

货到验收合格后付90%的货款，质保期内无质量问题，付清剩余10%的货款。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

10.装车及运输

10.1配件的装车运输由投标人负责。

10.2配件的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的配件损坏、丢失由投标人负责。

第二包：货车闸瓦技术规范书

1．项目简述

项目：低摩闸瓦，数量：1000块和高磨合成闸瓦，数量：66000块，共计2项。本项目包含材料费、运输费、装卸费、税金等费用。

2．项目资质要求（详见招标公告）

3.技术要求

3.1高磨合成闸瓦

3.1.1要求A型高摩合成闸瓦适用于运行速度不大于120km/h的、符合通用货车技术条件的铁路货车使用。
3.1.2要求按TB/T2403《铁道货车用合成闸瓦》和铁路总公司相关技术文件制造和检验。

3.1.3要求高摩合成闸瓦的性能符合《运装货车[2002]11号文：铁路货车高摩擦系数合成闸瓦技术条件（暂行）》和《中国铁路总公司运输局关于高摩闸瓦瓦背改进图样的通知》（运辆货车电〔2016〕724号）规定的技术条件。

3.1.4要求在闸瓦瓦背指定部位打印闸瓦型号、规格、闸瓦制造单位代号和制造年月等永久性标志。

3.1.5要求在闸瓦瓦背牢固粘贴可追溯信息的二维码或电子标签等信息标签；信息标签不得高出瓦背外表面，且能保持闸瓦磨耗到限不脱落，磨耗到限仍能从标签中读取全部信息。

3.1.6要求在闸瓦侧面压出磨耗限度标志或喷涂黄色限度标记，标记应明显、清楚、完整。

3.1.7要求高摩合成闸瓦采用铁路总公司统一的A配方及生产工艺。

3.1.8闸瓦由瓦背和摩擦体组成，摩擦体由粘结材料、增强材料和摩擦材料组成。 闸瓦摩擦体不应有夹杂物，不应有起泡、鼓包、分层、疏松、翘曲等缺陷。摩擦体侧面不允许存在裂纹。

3.1.9闸瓦外形尺寸（mm）：
（1）钢背外弧：R450
（2）闸瓦宽度：820-1
（3）闸瓦厚度：45
（4）瓦背采用Q235A钢板制造，钢板性能应符合GB/T700的规定。
（5）闸瓦由瓦背和摩擦体组成。摩擦体主要原材料为：酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、还原铁粉、石墨等。
（6）摩擦体性能分力学性能力学性能应符合：

性能            单位           指标
密度            g/cm3         不超过标称值得±5%
压缩强度        Mpa           ≥25
冲击强度        kJ/m2         ≥2.0
压缩模量        Mpa           ≤1.3*103
洛氏硬度   （HRR）           ≤90
吸水百分率                    ＜1.5%
吸油百分率                    ＜1.5%

3.1.10在常用制动时闸瓦不应产生持续刺耳的噪声。

3.2低摩闸瓦

3.2.1低摩闸瓦按照TB/T 2403-2010标准执行。

4.服务要求

质量保证期内所购闸瓦出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5.考核验收

闸瓦到货后后，将进行300块闸瓦的试装运行, 在试运行期间，无大的质量问题，试运行完成后双方对闸瓦进行验收，验收合格后进入质保期。

6.质量保证

质量保证期从货到验收合格之日算起，质量保证期限为12个月。

7.交货日期

交货时间：自合同签订之日起30日内开始供货，按使用单位实际需求，分批到货。

交货地点：内蒙古准格尔旗薛家湾大准铁路公司车辆段（由使用方指定）。

- 付款方式

按使用单位实际需求分批到货，分批结算，验收合格后付90%货款，质保期内无质量问题付10%货款。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第三包：普通托辊技术规范书

1.项目简述

我公司计划购置管状带式输送机用托辊，投标方需提供全新的配件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于本次带式输送机的托辊的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，投标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质及业绩要求：（详见招标公告）

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

管状带式输送机在露天使用。管状带式输送机管径为φ500,管状输送带带宽为1900mm,驱动功率为4×800kW，带速4.5m/s,输送机运量1700t/h,水平机长4146m，提升高度58.230m，高压变频启动，液压自动拉紧。

*6.技术要求

6.1名称和数量

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 轴径φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11955810 | 普通托辊 | GP159-314-305\L2=320\a=9\b=22 | 根 | 16500 | 25 |
| 2 | 11955809 | 普通托辊 | GP159-314-306\L2=320\a=9\b=22 | 根 | 6500 | 30 |
| 3 | 11955901 | 挡边立辊 | φ133×400mm | 根 | 100 | 50 |
| 4 | 11284279 | 缓冲托辊 | GH159-710-306\L2=720\a=14\b=18 | 根 | 80 | 30 |
| 5 | 11284442 | 普通托辊 | GP159-710-306\L2=720\a=10\b=22 | 根 | 270 | 30 |
| 6 | 11955812 | 普通托辊 | GP159-2050-308\L2=2060\a=12\b=32 | 根 | 5 | 40 |
| 7 | 11955811 | 普通托辊 | GP159-2050-306\L2=2060\a=10\b=22 | 根 | 10 | 30 |

6.1  托辊轴承选用LYC、HRB、ZWZ品牌产品，或选用品质高于上述产品的进口品牌，采用大游隙、双密封、中重型系列托辊专用轴承，冲压轴承座，非接触迷宫密封，托辊轴采用冷拔钢轴。辊体采用高精度的托辊专用高频焊管，厚度不低于5mm；轴承座采用冲压轴承座，厚度不小于4.5mm，辊体与轴承座采用CO2气体保护焊焊接。

6.2  托辊轴向窜动要求：在500N轴向载荷作用下，轴向窜动值不得大于0.7mm。

6.3  托辊使用寿命：托辊使用寿命不低于30000小时，在寿命期内损坏率不得超过10%。

6.4  缓冲托辊胶圈要求阻燃，阻燃性能满足MT113《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》规定。

6.5  托辊的制作及其他性能要求需满足标准JB/T 10380-2013《圆管带式输送机》规定，如标准条款不一致或有更高标准时，取高标准执行。

6.6  托辊装配好后，要进行出厂检测，性能检测项目有：防尘、防水、旋转阻力、轴向窜动、径向跳动、跌落强度。性能检测要按JB/T 10380-2013规定进行检测。

6.7  托辊喷涂颜色为黑色；托辊装箱包装，包装要牢固可靠，包装箱外注明托辊名称和规格，制造厂名陈和出厂年、月等字样。

6.8  所有配件均需现场测绘，投标方保证所提供的配件符合现场使用要求。

*7.工期、交货要求

7.1 合同签订后1个月内。

7.2 托辊到货后，由投标方卸货到招标方指定地点，装、卸、运输费用由投标方承担。

8.验收和质量保证

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格证 | 1 套/批次 |
| 2 | 样品检测报告 | 1 套/批次 |
| 3 | 轴承购销合同 | 1套 |

8.1 检测报告内容含6.6条所列所有检测项目。

8.2 托辊到货后，招标方根据技术要求及投标方提供的检测报告组织验收。

8.3 质保期2年，从安装使用之日算起。

8.4 托辊在质保期内由投标方免费更换损坏产品。质保期内损坏率超出5%视为产品质量不合格。

9.付款方式

9.1 付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。货到验收合格后付90%的货款，质保期内无质量问题，付清剩余10%的货款。

10.装车及运输

10.1配件的装车运输由投标人负责。

10.2配件的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的配件损坏、丢失由投标人负责。

第四包：肖家沙墕二水氯化钙防冻粉等化工品

1.项目简述

我公司计划采购二水氯化钙防冻粉等材料 3 项，用于 准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站项目，投标方需提供近期的符合现场使用要求的化工品。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于 准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 3.投标人资质要求：（详见招标公告）

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

标的物在准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

- *6.技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二水氯化钙防冻粉 | 钙含量≥74% | 吨 | 2700 | 2018年10月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |
| 2 | 软水剂 | 磷酸三钠有效成分＞85% | 吨 | 0.6 | 2018年9月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |
| 3 | 固体氢氧化钠 | 含量≥95% | 吨 | 6 | 2018年9月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |

特别说明：

6.1.2二水氯化钙防冻粉的技术指标必须满足以下条件：外观白色片状，钙含量≥74%，水不溶物含量≤0.1%，50kg/袋，碱度≤0.2%， 硫酸盐 ≤0.1%，镁及碱金属氯化物 ≤5.0%，PH8-10；

6.1.3软水剂的技术指标必须满足以下条件：产品必须为磷酸三钠无机盐软水剂，白色小颗粒状粉末，可溶于冷水，有效成分大于85%；

6.1.4提供氢氧化钠MSDS安全技术说明书；

6.1.5氢氧化钠的技术指标必须满足以下条件：含量≥95%，白色半透明的片状，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃，水溶性 109 g (20 ℃)，闪点 176-178℃。

6.2  投标人所提供的  材料  须符合现场使用要求，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.3到货后投标人所提供的  材料  须经过  相关  认证的检验部门检验，并提供检验合格报告（须在有效期内）。

6.4投标人要详细描述  材料  的组成成分、性能、材料的配置过程和质量配比比例、每使用说明、工作原理、注意事项等内容（如有必要）。

6.5  投标材料  无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，干燥后与粉尘颗粒粘结在一起，不会造成二次污染，不影响煤炭的热值。

6.6投标人中标后，对标的物的外包装要有免费回收义务。

6.7技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的 材料 ，按需求数量的产品。按照招标人需求分批供货，投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*8.技术资料及交货时间

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 测试报告或检验合格证 | 1套/批次 |

  - 使用说明书要求有标的物的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、使用说明、注意事项等内容。

  - 交货时间：自合同签订之日起30日内开始供货，按使用单位实际需求，分批到货。

*9.质量保证

要求投标人提供近 2 个月内生产的产品，保质期不得低于半年，质量保证期为半年。

*10.考核、验收、结算方式

10.1招标人对 材料 使用效果考核验收。

10.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

10.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

10.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日，在材料用量完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货

结算：根据使用单位实际需求，分批结算；招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。