配件购置技术标书审批表

2019年2月15日

| 设备名称 |  | 聚氯乙烯专用料 | 购置数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | - 1、参考型号：模塑型 2、规格：25kg/袋 3、表面电阻算数平均值（上、下表面）:≤3×108Ω 4、阻燃性能达到：≥UL94V0级 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 设备维修中心三厂矿用支护材料部 |  |  |
| 设备维修中心 | 经营部 |  |  |  |
|  | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

配件技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  出厂前检验与交货验收

第三节  质量保证

第四节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯专用料 | 模塑型 | T |  |  | 物资供应中心指定地点 |  |
| 2 | 产品使用说明书 |  | 套 | 1 | 随货物一起到货 |  |  |
| 3 | 产品合格证书 |  | 份 | 1 | 随货物一起到货 |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃     。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：  95％   。

地震烈度：     7级     。

海拔高度：   ≤1400m   。

2. 使用条件

（1）本产品室内存放。

（2）本产品存储温度5-35℃， 不可暴露在强光下。

3. 基础数据

聚氯乙烯专用料产品为白色颗粒，无渣质。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1.名称：聚氯乙烯专用料

△1.2.规格：25kg/袋

1.3.参考型号：模塑型

1.4.颗粒大小：2-5mm

1.5.色粒:≤20个/kg

1.6.黑粒:0个/kg

1.7.大粒和小粒: ≤100g/kg

*1.8.熔体质量流动速率MFR：2.16±0.5g/10min

*1.9.密度：1.48Kg/m³

*1.10.成品拉伸屈服应力：≥40.0MPa

*1.11.缺口冲击强度：≥5.0KJ/㎡

*1.12.维卡软化温度：≥78℃

*1.13.表面电阻算数平均值（上、下表面）:≤3×108Ω

*1.14.阻燃性能达到：≥UL94V0级

2.技术性能要求

2.1.表面电阻、阻燃性能需满足MT113-1995要求。

2.2.产品包装带为编织袋+聚乙烯内衬二合一袋。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1.货物到货时，必须同时提供该批次的“产品质量合格证书”。

3.2.产品性能应稳定、可靠；各种性能要满足技术要求的参数，不得私自改变产品的质量，保质期内不得发生产品性能下降的问题。

3.3.标书中未提及的技术要求必须符合相关标准要求。

3.4.对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

3.5.投标厂家负责协助维修三厂加工生产，直至生产出合格产品。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1.名称：                       。

1.2.规格：                   。

1.3.参考型号：                   。

1.4.颗粒大小：                   。

1.5.色粒:                   。

1.6.黑粒:                   。

1.7.大粒和小粒:                   。

1.8.熔体质量流动速率MFR：                    。

1.9.密度：                   。

1.10..拉伸屈服应力：                   。

1.11.缺口冲击强度：                   。

1.12.维卡软化温度：                   。

1.13.表面电阻算数平均值（上、下表面）:                   。

1.14.阻燃性能达到：                   。

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

第四节 标准

4.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

GB∕T 34693	塑料 氯化聚氯乙烯树脂

MT 113	煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性.通用试验方法和判定规则

GB/T 1033.1	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2	塑料拉伸性能试验方法 第2部分 模塑和压塑

GB/T 1043.1  	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 1633	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T 2547 	塑料树脂取样方法

GB/T 2918 	塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682 	热塑性塑料溶体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

4.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。