第一包：铁路一级道砟采购技术要求技术要求

- 道砟数量及装车地点

  - 道砟采购数量。

| 序号 | 货物名称 | 供应地点 | 数量 | 供货周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 一级道砟 | 大准铁路 丹洲营站 | 21万立方 | 三年 | 供货单位负责将铁路一级道砟运送到指定车站，并装入大准铁路公司自卸石砟车或其它指定车辆。货物到达大准线和准池线，其中约有15%需进行卸车作业 |

1.2 具体数量以实际验收时数量为准结算，准池铁路八里铺装砟建成具备道砟供应条件时，终止丹洲营站和天成站向准池铁路的道砟供应。

- 资质要求

详见招标公告。

- 道砟技术要求

*3.1 投标企业不得转包或分包本项目。

*3.2 供货起止时间：自合同签订之日起3年供货期

*3.3执行标准及有关技术要求：按原铁道部发布的TB\T2140-2008《铁路碎石道砟》行业标准的要求执行，符合一级道砟标准。

*3.4 主要技术要求：

3.4.1 道砟原料：碎石道砟应选用开山块石破碎,筛选加工生产,且颗粒表面全部为破碎面。

3.4.2 道砟材质性能

| 性能 | 项目 | 参数 | 一级道砟 | 评定方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单项评定 | 综合评定 |
| 抗磨耗、抗冲击性能 | 1 | 洛杉矶磨耗率（LLA）% | 18＜LLA＜27 | -- | 道砟的最终等级以项目号1、2、3、4中的最低等级为准。特级、一级道砟均应满足5、6、7、8项目号的要求。 |
|  | 2 | 标准集料冲击韧度（IP） | 95＜IP＜110 | 若两项指标不在同一等级，以高等级为准。 |  |
|  |  | 石料耐磨硬度系数（K干磨） | 18＜K干磨≤18.3 |  |  |
| 抗压碎性能 | 3 | 标准集料压碎率（CA）% | 8≤CA＜9 | -- |  |
|  | 4 | 道砟集料压碎率（CB）% | 19≤CB＜22 | -- |  |
| 渗水性 | 5 | 渗透系数（Pm）10-6cm/s | ＞4.5 | 至少有两项满足要求。 |  |
|  |  | 石粉试模件抗压强度（σ）MPa | ＜0.4 |  |  |
|  |  | 石粉液限（LL）% | ＞2050 |  |  |
|  |  | 石粉塑液限（PL）% | ＞11 |  |  |
| 抗大气腐蚀性 | 6 | 硫酸钠溶液浸泡损失率（L）% | ＜10 |  |  |
| 稳定性能 | 7 | 密度（ρ）g/cm3 | ＞2.55 |  |  |
|  | 8 | 容重(R)g/cm3 | ＞2.50 |  |  |

3.4.3 粒径级配应符合下表规定：

| 方孔筛孔边长mm | 25 | 35.5 | 45 | 56 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过筛质量百分率% | 0～5 | 25～40 | 55～75 | 92～97 | 100 |
| 注：检验用方孔筛系指金属丝编制的标准方孔筛。 |  |  |  |  |  |

3.4.4颗粒形状和清洁度

（1）道砟的针状指数不大于20%，片状指数不大于20%。

（2）一级道砟中风化颗粒和其他杂石含量不应大于5%。

（3）道砟产品须水洗，其颗粒表面洁净度不应大于0.17%。

（4）未经水洗的一级道砟中粒径0.1mm以下粉末的含量不应大于1%。

- 道砟检验和验收要求

4.1供应道砟应按照TB\T2140-2008《铁路碎石道砟》的相关要求进行资源性材质检验、生产检验和出厂检验。

4.2数量以装车（自卸车、平板车、敞车）后量尺划线立方计算。

- 安全要求

5.1乙方在装卸车时应严格按照《铁路工务安全规则》第六节材料装卸、《铁路碎石道砟》第6条运输、贮存的规定和甲方安全规章制度执行，采取必须的安全防护措施。

- 报价

报价表

| 序号 | 项目 | 综合含税单价 | 含税装卸费 | 采购数量 | 投标总价 （元/立方） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 丹洲营站 |  |  | 21万方 |  |

注：1.综合含税单价包括运杂费、装车费、清道费、平车费。

第二包：大准铁路天成站铁路一级道砟采购技术要求

- 道砟数量及装车地点

  - 道砟采购数量。

| 序号 | 货物名称 | 供应地点 | 数量 | 供货周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | 一级道砟 | 大准铁路 天成站 | 9万立方 | 三年 | 供货单位负责将铁路一级道砟运送到指定车站，并装入大准铁路公司自卸石砟车或其它指定车辆。货物到达大准线和准池线，其中约有15%需进行卸车作业 |

1.2 具体数量以实际验收时数量为准结算，准池铁路八里铺装砟建成具备道砟供应条件时，终止丹洲营站和天成站向准池铁路的道砟供应。

- 资质要求

详见招标公告。

- 道砟技术要求

*3.1 投标企业不得转包或分包本项目。

*3.2 供货起止时间：自合同签订之日起3年供货期

*3.3执行标准及有关技术要求：按原铁道部发布的TB\T2140-2008《铁路碎石道砟》行业标准的要求执行，符合一级道砟标准。

*3.4 主要技术要求：

3.4.1 道砟原料：碎石道砟应选用开山块石破碎,筛选加工生产,且颗粒表面全部为破碎面。

3.4.2 道砟材质性能

| 性能 | 项目 | 参数 | 一级道砟 | 评定方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单项评定 | 综合评定 |
| 抗磨耗、抗冲击性能 | 1 | 洛杉矶磨耗率（LLA）% | 18＜LLA＜27 | -- | 道砟的最终等级以项目号1、2、3、4中的最低等级为准。特级、一级道砟均应满足5、6、7、8项目号的要求。 |
|  | 2 | 标准集料冲击韧度（IP） | 95＜IP＜110 | 若两项指标不在同一等级，以高等级为准。 |  |
|  |  | 石料耐磨硬度系数（K干磨） | 18＜K干磨≤18.3 |  |  |
| 抗压碎性能 | 3 | 标准集料压碎率（CA）% | 8≤CA＜9 | -- |  |
|  | 4 | 道砟集料压碎率（CB）% | 19≤CB＜22 | -- |  |
| 渗水性 | 5 | 渗透系数（Pm）10-6cm/s | ＞4.5 | 至少有两项满足要求。 |  |
|  |  | 石粉试模件抗压强度（σ）MPa | ＜0.4 |  |  |
|  |  | 石粉液限（LL）% | ＞2050 |  |  |
|  |  | 石粉塑液限（PL）% | ＞11 |  |  |
| 抗大气腐蚀性 | 6 | 硫酸钠溶液浸泡损失率（L）% | ＜10 |  |  |
| 稳定性能 | 7 | 密度（ρ）g/cm3 | ＞2.55 |  |  |
|  | 8 | 容重(R)g/cm3 | ＞2.50 |  |  |

3.4.3 粒径级配应符合下表规定：

| 方孔筛孔边长mm | 25 | 35.5 | 45 | 56 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过筛质量百分率% | 0～5 | 25～40 | 55～75 | 92～97 | 100 |
| 注：检验用方孔筛系指金属丝编制的标准方孔筛。 |  |  |  |  |  |

3.4.4颗粒形状和清洁度

（1）道砟的针状指数不大于20%，片状指数不大于20%。

（2）一级道砟中风化颗粒和其他杂石含量不应大于5%。

（3）道砟产品须水洗，其颗粒表面洁净度不应大于0.17%。

（4）未经水洗的一级道砟中粒径0.1mm以下粉末的含量不应大于1%。

- 道砟检验和验收要求

4.1供应道砟应按照TB\T2140-2008《铁路碎石道砟》的相关要求进行资源性材质检验、生产检验和出厂检验。

4.2数量以装车（自卸车、平板车、敞车）后量尺划线立方计算。

- 安全要求

5.1乙方在装卸车时应严格按照《铁路工务安全规则》第六节材料装卸、《铁路碎石道砟》第6条运输、贮存的规定和甲方安全规章制度执行，采取必须的安全防护措施。

- 报价

报价表

| 序号 | 项目 | 综合含税单价 | 含税装卸费 | 采购数量 | 报价总额 （元/立方） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | 天成站 |  |  | 9万方 |  |

注：1.综合含税单价包括运杂费、装车费、清道费、平车费