1质量指标要求：

表2.1 乙烯脱羰基硫剂

| 吸附温度 ℃ | 10～35 |
| --- | --- |
| 吸附压力 MPa | 3.5～4.5 |
| 吸附流量 t/h | 6.2 |
| 精制入口砷化氢含量ppm Vol | ≤0.03 |
| 精制入口磷化氢含量ppm Vol | ≤0.03 |
| 精制入口总硫化物含量ppm wt | ≤2 |
| 精制入口羰基硫含量ppm Vol | ≤0.5 |
| 精制出口砷化氢含量ppm Vol | ≤0.03 |
| 精制出口磷化氢含量ppm Vol | ≤0.03 |
| 精制出口总硫化物含量ppm wt | ≤0.5 |
| 精制出口羰基硫含量ppm Vol | ＜0.03 |
| 组成 % | CuO (40.0 wt%); ZnO (40.0 wt%); Al2O3 |
| 形状mm | 片状, 5 x 3 |
| 堆密度kg/m3 | 约1150 |
| 压碎强度kg | > 7 |
| 热稳定性℃ | ≤230 |
| 保证使用寿命 年 | ≥4 |

- 2质量指标要求：

- 表2.1 丙烯脱硫砷剂

| - 吸附温度 ℃ | - 20～40 |
| --- | --- |
| - 吸附压力 MPa | - 3.5～4.5 |
| - 吸附流量 t/h | - ≤75 |
| - 精制入口砷化氢含量ppm Vol | - ≤1 |
| - 精制入口磷化氢含量ppm Vol | - ≤0.5 |
| - 精制入口总硫化物含量ppm wt | - ≤2 |
| - 精制入口羰基硫含量ppm Vol | - ≤0.5 |
| - 精制出口砷化氢含量ppm Vol | - ≤0.02 |
| - 精制出口磷化氢含量ppm Vol | - ≤0.02 |
| - 精制出口总硫化物含量ppm wt | - ≤1 |
| - 精制出口羰基硫含量ppm Vol | - ＜0.02 |
| - 组成 % | - CuO (40.0 wt%); ZnO (40.0 wt%); Al2O3载体 |
| - 形状mm | - 片状, 5 x 3 |
| - 堆密度kg/m3 | - 约1150 |
| - 压碎强度kg | - > 7 |
| - 热稳定性℃ | - ≤350 |
| - 磨损率wt% | - ＜1 |
| - 孔隙率ml/g | - 0.28～0.41 |
| - 保证使用寿命 年 | - ≥4 |

3质量指标要求：

表2.1 乙烯脱氧/脱一氧化碳催化剂

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 吸附温度 ℃ | 10～35 |
| 吸附压力 MPa | 3.5～4.5 |
| 吸附流量 t/h | ≤6.2 |
| 精制入口乙烯O2含量ppm Vol | ≤5 |
| 精制入口乙烯CO含量ppm Vol | ≤2 |
| 乙烯脱氧塔出口O2含量ppm Vol | ≤1.0 |
| 乙烯脱CO塔出口CO含量ppm Vol | ≤0.03 |
| 组成 % | CuO (40.0 wt%); ZnO (40.0 wt%); Al2O3 |
| 形状mm | 片状, 5 x 3 |
| 堆密度kg/m3 | 1100～1250 |
| 热稳定性℃ | ≤350 |
| 磨损率wt% | ＜1 |
| 孔隙率ml/g | 0.28～0.41 |
| 90℃一氧化碳容量 l/kg | < 13 |
| 保证使用寿命 年 | ≥4 |

表2.2乙烯脱二氧化碳催化剂

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 吸附温度 ℃ | 10～35 |
| 吸附压力 MPa | 3.5～4.5 |
| 吸附流量 t/h | ≤6.2 |
| 精制入口乙烯CO2含量ppm Vol | ≤5 |
| 乙烯脱CO2塔出口CO2含量ppm Vol | ≤0.03 |
| (250-1100℃)烧失重 | 6.0～8.0 |
| 物理性质 | 1/8〞(3.2mm) |
| 比表面积m2/g | >230 |
| 堆密度kg/m3 | 658.5～819.1 |
| Al2O3含量 % | ≥93.1 |
| 保证使用寿命 年 | ≥4 |