1质量指标要求：

表2.1 丙烯脱醇剂

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 吸附温度 ℃ | 20～40 |
| 吸附压力 MPa | 3.5～4.5 |
| 吸附流量 t/h | ≤75 |
| 再生氮气流量 kg/h | 11250/3000 |
| 再生温度 ℃ | 230 |
| 再生压力 MPa | 0.3 |
| 精制入口水含量ppm wt | ＜15 |
| 干燥器出口水含量ppm wt | ＜1.0 |
| 精制入口甲醇含量ppm wt | ＜600.0 |
| 干燥器出口甲醇含量ppm wt | ＜0.5 |
| 静态水吸附 % | ≥21.5 |
| 动态水吸附 % | ≥20.5 |
| 磨耗率 %wt | ≤0.09 |
| 堆积密度kg/m3 | ≥750 |
| 包装含水量 %wt | ≤1.4 |
| 静态乙烯吸附 mg/g | ≤2.5 |
| 分子筛规格 " | 7×14 球形 |
| 干燥器吸附周期 天 | ≥25 |
| 保证使用寿命年 | ≥5 |

- 2质量指标要求：

- 表2.1 丙烯脱水剂

| - 项目 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 吸附温度 ℃ | - 20～40 |
| - 吸附压力 MPa | - 3.5～4.5 |
| - 吸附流量 t/h | - ≤75 |
| - 再生氮气流量 kg/h | - 11250 |
| - 再生温度 ℃ | - 230 |
| - 再生压力 MPa | - 0.3 |
| - 精制入口丙烯水含量ppm wt | - ＜150.0 |
| - 干燥器出口丙烯水含量ppm wt | - ＜1.0 |
| - 静态水吸附 % | - ≥20 |
| - 动态水吸附 % | - ≥20.5 |
| - 磨耗率 %wt | - ≤0.20 |
| - 堆积密度 kg/m3 | - ≥705 |
| - 包装含水量 %wt | - ≤1.4 |
| - 静态乙烯吸附 mg/g | - ≤2.5 |
| - 分子筛规格 " | - 1/16 条形 |
| - 干燥器吸附周期 天 | - ≥25 |
| - 保证使用寿命 年 | - ≥5 |