神华宁煤煤制油分公司脱硫装置

玻璃钢管线修复、脱硫塔及循环槽内部防腐修复项目

技术附件

目  录

一、 概况

1.1总则

1.2项目简介

二、 施工及采购范围

2.1采购范围

2.2施工条件

2.3施工说明

三、 供货范围

3.1脱硫塔槽防腐供货范围

3.2玻璃钢管线粘接供货范围

四、 工期要求

五、 技术标准

5.1防腐材料要求

5.2防腐技术参数

5.3凝胶试验

5.4原材料配比

六、 质量要求

七、 安全健康环保要求

八、 现场管理要求

九、 过程管控及验收

9.1过程管控要求

9.2防腐验收标准

9.3玻璃钢管线粘接验收标准

十、 人员要求

10.1施工组织

10.2人员配备情况

- 概况

1.1总则

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规规定，甲方与乙方经充分协商，就乙方负责承担甲方煤制油分公司脱硫装置玻璃钢管线修复、脱硫塔及循环槽内部防腐修复项目的有关事宜，签订本技术附件。

本技术附件对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目煤制油分公司脱硫装置玻璃钢管线修复、脱硫塔及循环槽内部防腐修复项目的工作范围及内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件以及乙方的资质及技术要求进行了规定。

1.2项目简介

煤制油分公司动力厂及净化合成厂脱硫装置的硫铵浆液输送管线为玻璃钢材质，运行过程中管道容易发生堵塞，玻璃钢法兰、短接等管件长期运行造成泄漏损坏；脱硫塔及进出口烟道、循环槽等防腐涂层部分已腐蚀失效，出现大面积起泡、鼓包、老化、脱落等现象，频繁出现腐蚀穿孔泄漏等情况，对装置实现长周期稳定运行造成影响。故需要委托专业公司对玻璃钢管线、脱硫塔及烟道、循环槽内部防腐进行修复。

- 施工及采购范围

2.1采购范围

- 负责脱硫系统所有损坏的玻璃钢管线粘接、制作、更换、维修工作；

- 负责12台脱硫塔（含出入口烟道）、12台循环槽内部防腐修复，含旧防腐层的打磨去除，预估防腐总面积为6208.8平方米，其中脱硫塔防腐修复面积3960㎡，烟道防腐修复面积1080㎡，循环槽防腐修复面积为1168.8㎡；

- 负责提供修复所需的粘接材料、防腐材料；

- 脚手架、保温拆除及恢复由业主提供；

- 脱硫塔规格及防腐要求，玻璃钢管线规格及玻璃钢管线粘接要求详见技术附件；

- 要求玻璃钢管线粘接服务方式能满足现场生产要求，中标单位接到招标方通知1个小时内须到达现场；

- 要求中标单位负责编制脱硫塔、循环槽防腐施工方案报业主审批后施工。

2.2施工条件

- 甲方负责为乙方创造施工条件，包括施工过程所需搭设脚手架、用水、用电（照明）等。

- 甲方负责为乙方提供施工场地。需长期存放于甲方单位的设备放置于甲方指定位置。甲方不负责对乙方长期存放的设备进行保管。

2.3施工说明

- 甲方不提供乙方施工人员的食宿及交通等。

- 施工过程中，对于出现的技术难题，由乙方提出切实可行实施方案，经甲方、乙方共同确认后方可实施。

- 乙方的项目施工，必须满足本项目要求的施工资质和能力。

- 乙方施工人员必须接受“三级教育”，合格后方可入厂。同时自觉履行甲方的有关规章制度，服从甲方工作人员的指挥。

- 乙方应当遵守国家和行业安全技术操作规程，完成甲方设备内部防腐修复、玻璃钢管线粘接修复工作。

- 供货范围

3.1脱硫塔槽防腐供货范围

- 乙方提供脱硫塔、烟道、循环槽内防腐施工方案，并对施工方案负责以及提供防腐施工全过程中的技术支持。

- 乙方所提供的高温鳞片，在烟气温度达到180℃时连续运行30分钟的情况下，装置内的防腐鳞片不应发生龟裂、脱落。

- 乙方分别提供所需材料的相关辅材（如固化剂、促进剂、耐磨材料等）型号、数量、采购合同及发票原件。

- 乙方提供所需的高温树脂、中温树脂型号、数量以及相关树脂的使用业绩，并提供原产地证明、合格证等相关质量质量证明文件、采购合同及发票原件。

- 乙方提供短切毡、表面毡、玻璃丝纤维布、耐磨材料的型号、规格及所需数量。

3.2玻璃钢管线粘接供货范围

- 要求表面毡为用匹配树脂系统的粘接抗电化学腐蚀或抗化学腐蚀型玻璃纤维，30-80g/m2。

- 要求短切毡为树脂粉末粘合剂接在一起的短切纤维，纤维长度：10-50mm，300-600g/m2，最大重量误差±10%，最大含水量0.2%。

- 要求纤维布为玻璃纤维，有机物含量最大2%重量比，含水量最大0.2%，600-800g/m2，最大重量误差±10%。

- 供方分别提供所需材料的相关辅材（如固化剂、促进剂等）型号、数量、采购合同及发票原件。

- 供方提供短切毡、表面毡、玻璃丝纤维布的型号、规格及所需数量。

- 工期要求

### 工期要求1年，实际开工日期以招标方通知为准。

- 技术标准

5.1防腐材料要求

- 所选用树脂，其性能要求满足《GB8237 -2005纤维增强型料用液体不饱和聚酯树脂》、《GB50212-2002建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、《GB50046-95工业建筑防腐蚀设计规范》的相关要求。

- 玻璃鳞片符合《HG/T 2641-1994中碱玻璃鳞片》的规定，且规格为：片径0.7mm～2.0mm，径厚比不小于40。

- 固化剂符合国家相关标准的规定，并与所选用的树脂相匹配。

- 增强纤维材料选用非石蜡乳液型，且经表面处理的中碱或无碱玻璃纤维制作的玻纤布、粗纤毡或表面毡。且不得受潮或被非树脂类液体及粉状物固体污染。所选用的增强纤维材料同时符合国家相关标准的规定，厚度以0.2mm为宜，各类纤维布的经纬支纱密度以8×8为宜。

- 鳞片胶泥的性能应符合HG/T3797-2005《玻璃鳞片衬里胶泥》的规定，同时符合表3的要求。

5.2防腐技术参数

表1 脱硫塔防腐技术参数及防腐方案

| 名称 | 范围 |  | 介质 | 防腐方案 | 防腐面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓缩段 | 底板上表面到一级循环喷淋层集液器支承梁上表面(0m~14.64m) | 脱硫塔底板上表面 | 60～180℃，烟尘颗粒，夹带硫酸铵+亚硫酸铵溶液的高温烟气 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+ FRP增强层+中温耐磨层+ 3mm厚FRP增强层+3mm厚中温耐磨层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 88 |
|  |  | 底板上表面到2.6米高的筒体范围 | 60～70℃，PH5—7，含浓度较高的硫铵溶液、硫铵结晶体、及灰等 |  | 87 |
|  |  | 底板上2.6米至二级泵喷淋层向下2m之间的筒体范围 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道高温底漆+2道高温鳞片胶泥+3mm厚高温耐磨层+1道高温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 218 |
|  |  | 二级泵喷淋层与稀硫铵副线喷淋层之间筒体范围 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚中温耐磨层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 61 |
|  |  | 稀硫铵副线喷淋层向上2m范围内； | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚中温耐磨层（3mm厚的SIC耐磨层）+1道面漆，鳞片厚度6mm以上 | 66 |
|  |  | 其它筒体部份 | 50～60℃，PH5—8，；夹带微量硫酸铵+亚硫酸铵溶液的烟气 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，鳞片厚度6mm以上 | 54 |
|  |  | 分布器支承梁 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上 | 316 |
| 吸收段 | 一级循环A层集液器支承梁上表面到一级循环D层集液器支承梁上表面(14.6 4m~32.44m) | 一级循环喷淋层A下1到一级循环喷淋D | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚中温耐磨层+1道面漆，鳞片厚度6mm以上 | 228 |
|  |  | 其它筒体部份 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，厚度6mm以上 | 370 |
|  |  | 分布器支承梁 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 748 |
| 水洗段 | 集液器支承梁上表面到锥段大端处(32.44m~39.345m) | 除雾器喷淋层下1.6米范围内 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚中温耐磨层+1道面漆，鳞片厚度6mm以上 | 55 |
|  |  | 其它筒体部份 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，厚度6mm以上 | 176 |
|  |  | 分布器支承梁 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 238 |
| 锥顶 | (高度4.5m) |  | 50～60℃，PH5—8，夹带微量硫酸铵+亚硫酸铵溶液的烟气 | 2道底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，鳞片厚度6mm以上 | 190 |
| 塔烟气进口 | (除内衬合金外)到膨胀节 |  | 高温烟气180℃ | 2道高温底漆+2道高温鳞片胶泥+1道高温面涂，厚度6mm以上 | 90 |
| 其它 | 所有管口及其它塔内支承座 |  | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+3mm厚中温耐磨层+1道中温面漆，鳞片厚6mm以上。 | 20 |
| 小计 | 吸收塔防腐总面积：3960㎡(12台) |  |  |  |  |

表2 循环槽防腐技术参数及防腐方案

| 名称 | 范围 | 介质 | 防腐方案 | 防腐面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环槽 | 底板 | 50～60℃，PH5—8，硫酸铵+亚硫酸铵溶液，底部有压缩空气冲击 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+中温耐磨层+1道面漆，鳞片厚度6mm以上 | 52 |
|  | 底板向上1.0m筒体范围 | 50～60℃，PH5—8，硫酸铵+亚硫酸铵溶液，底部有压缩空气冲击 |  | 26 |
|  | 离底板1.0m到顶板下表面之间筒体 | 60～70℃，PH5—7，硫酸铵+亚硫酸铵溶液+氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，鳞片厚度6mm以上 | 230 |
|  | 顶板下表面 | 60～70℃，PH5—7，含浓度较高的硫铵溶液、硫铵结晶体、及灰等 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+1道中温面涂，鳞片厚度6mm以上 | 70 |
|  | 管口 | 50～100℃，PH5—8，喷淋液（硫铵溶液，有一定含固量）、净烟气含有少量硫酸铵、亚硫酸铵和氨 | 2道中温底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+中温耐磨层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 10 |
|  | 氧化段分布器支承梁、气液混合器环板等 | 60～70℃，PH5—7，硫酸铵+亚硫酸铵溶液+氨 | 2道底漆+2道中温鳞片胶泥+3mm厚FRP增强层+1道中温面漆，鳞片厚度6mm以上。 | 50 |
| 小计 | 循环槽防腐总面积：1168.8㎡(12台) |  |  |  |

表3 鳞片胶泥表现要求及施工性能要求

| 序号 | 检测项目 | 合格指标 | 序号 | 检测项目 | 合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观检测 | 无固态物料聚集，无杂质 | 4 | 堆体积变形 | 10s内高度下降10mm～20mm |
| 2 | 匀态性 | 60min内无树脂液分层 | 5 | 流挂性 | 60min内无流淌形变 |
| 3 | 表干时间 | 45min±15min | 6 | 鳞片含量 | ≥30％ |

### 表4  鳞片胶泥制成品物理性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 乙烯基酯型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | MPa | ≥25 |
| 2 | 抗弯强度 | MPa | ≥26 |
| 3 | 抗压强度 | MPa | ≥69 |
| 4 | 冲击强度 | J/cm2 | ≥0.41 |
| 5 | 密度 | g/cm3 | ≤1.52 |
| 6 | 树脂含量 | ％ | 55～65 |
| 7 | 不可溶分含量 | ％ | ≥86 |
| 8 | 空隙率 | ％ | ≤1.43 |
| 9 | 巴氏硬度 |  | ≥40 |
| 10 | 线膨胀系数 | K-1 | ≤1.04×10-5 |
| 11 | 粘结强度（MPa） | MPa | ≥2 |
| 12 | 抗渗性能（MPa） | MPa | ≥1.5 |

5.3凝胶试验

### 玻璃钢管道连接安装前必须对所用粘结材料树脂胶进行凝胶试验，确定其在特定温度、湿度和需要的凝胶时间情况下的树脂、促进剂、固化剂的配比(方)，原因在于粘结用树脂胶的凝胶时间因环境温度、湿度和树脂中加入的促进剂、固化剂比例的不同而不同，当需要的凝胶时间确定后，在不同的温度、湿度条件下，树脂胶有不同的树脂、促进剂、固化剂配比。

5.4原材料配比

### 粘接材料在配置前，施工人员应根据当地的气温条件进行凝胶实验，确定树脂与引发剂、促进剂与触变剂的配比。凝胶时间控制在20-40分钟，以整个工作完成后30-60分钟固化为好。

- 配置时，应先用秤称量或量杯准确量取材脂方加入钻盐用作促进剂，加入量约为树脂重量的1-4％，搅拌均匀。

- 在樹脂将要使用时再加入过氧化甲乙酮用作引发剂，加入量约为树脂重量的1-4％同时为了防止树脂提前固化，应按需分多次配制。

- 触变剂的用量根据操作要求的粘度而定，对大口径玻璃钢管粘接而言，降低树脂胶的流动性尤为重要。一般加入促进剂的树脂混合后，加入5％—6％重量的触变剂，触变剂可能吸收促进剂，使凝胶时间延长，这时可加入几滴二甲基苯胶。

- 质量要求

### 6.1第一步喷砂除锈，基体表面处理必须符合《HGJ229-1991工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》，除锈等级达到GB8923-98中的Sa2.5级，表面粗糙度为60-100μm；喷砂后进行清扫，采用真空方法充分除去灰尘、铁锈、氧化皮等杂质，喷砂除锈所采用的砂铁矿砂（非纯铁），粒径在0.5-1.5mm。

### 6.2基体如需实施分步喷砂作业时，在已涂覆底漆未固化前，不得对邻近区域基体表面实施喷砂作业。

### 6.3底漆涂刷必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定，底涂、第一道鳞片、第二道鳞片、面涂均有色差。

### 6.4施工料配制必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定。

### 6.5第一道鳞片衬里涂抹及滚压必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定，底涂、第一道鳞片、第二道鳞片、面涂均有色差。

### 6.6衬里中间修补必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定。

### 6.7第二道鳞片衬里涂抹及滚压必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定, 底涂、第一道鳞片、第二道鳞片、面涂均有色差。

### 6.8衬里修补必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定，且修补率应小于1%。

### 6.9耐磨层、局部纤维增强必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定，烟道气进口部分和喷淋区也须考虑。

### 6.10设备接管防腐蚀衬里施工必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定。

### 6.11面漆涂刷必须符合《HG/T2640-2004玻璃鳞片衬里施工技术条件》中的相关规定。

### 6.12鳞片衬里施工完成后的固化养护期不得少于7d。固化养护期内不得在衬里表面进行任何施工作业或行走踏踩。

- 安全健康环保要求

乙方必须保证施工期间遵照甲方现场安全、文明施工及环境保护的要求。如乙方现场安全、文明施工措施不能满足甲方现场健康、安全、保卫、环境管理要求，甲方将按照现有相关安全、保卫、生产、环保、环境文件及制度执行，严重时甲方有权责令其停工或退场。

- 现场管理要求

### 8.1乙方施工临水、临电接入点经甲方审批，指定具体位置，乙方负责引入，施工完毕后，临时设施应立即拆除，所发生费用由乙方承担。

### 8.2因施工需要，乙方必须在指定的区域内搭建临时围挡，所发生费用由乙方承担。

### 8.3已完工工程经甲方、乙方验收合格后，移交给甲方。

- 过程管控及验收

9.1过程管控要求

### 鳞片衬里施工质量检测须按施工工序进行，检验工序、要求及方法见表5

### 表5  鳞片衬里施工质量检测表

| ### 序号 | ### 工序 | ### 项目 | ### 要求 | ### 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 表面处理 | ### 喷砂除锈 | ### 除锈等级达到GB8923-98中的Sa2.5级，表面粗糙度为60-100μm | ### 目测 |
| ### 2 | ### 底漆 | ### 底漆配制 ### 涂刷质量 ### 涂刷次数 | ### 均匀无漏涂、杂物、流淌痕 ### 两道底漆相互垂直涂刷（只需涂一道的除外） | ### 目测 |
| ### 3 | ### 鳞片衬里 | ### 施工料配制 ### 施工厚度检测 ### 针孔检测 ### 衬层表观质量 ### 表面夹杂物、流淌痕 ### 局部固化不足 | ### 每道衬层厚度为1mm×道数，偏差为-0.2mm ### 衬层检测起始电压6000V，每道衬层检测电压增幅6000V ### 衬里表面致密均匀无漏滚、漏涂 ### 衬层表面无夹杂物、流淌痕 ### 衬层表面无局部固化不足 | ### 目测 ### 测厚仪 ### 电火花检测仪 ### 目测 ### 目测 ### 触手检测 |
| ### 4 | ### 修补 | ### 端面与基体的打磨夹角 ### 修补后检测 | ### 夹角15゜～25゜ ### 同序号3的内容 | ### 角尺测定 ### 同序号3 |
| ### 5 | ### 局部纤维补强 | ### 涂衬工序 ### 涂衬区域 ### 外观质量 | ### 无缺胶、毛边、气泡及流淌痕 | ### 目测 ### 同序号3 ### 目测 |
| ### 6 | ### 面漆 | ### 面漆配制 ### 涂刷质量 ### 涂刷次数 | ### 均匀无漏涂、杂物、流淌痕 ### 两道面漆（有FRP增强部位）相互垂直涂刷（只需涂一道的除外） | ### 目测 |
| ### 7 | ### FRP加强层 | ### 涂衬工序 ### 涂衬区域 ### 外观质量 | ### 无缺胶、毛边、气泡及流淌痕 | ### 目测 ### 同序号3 ### 目测 |

9.2防腐验收标准

- 首先通过目测方法检玻璃片胶泥外观:要求防席层表面整体均匀、平整，无漏涂，无特別明显的不均匀状况。

- 锤击检查:用木锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。

- 硬度:常用巴柯尔硬度来检测，一般要求表面的硬度值不低于材料性能指标提供值的90％。

- 玻璃鳞片防腐层厚度检測:通过电磁厚仪进行厚度检测，根据设计厚度要求进行检测，每平方米测3个点，要求达到衬里设计厚度的要求，当厚度达不到要求时再涂抹一层鳞片胶泥，达到设计厚度的要求，并通过厚度检测合格后为止。

- 电火花检测针孔测试:通过电火花检测仪对防腐层进行100％全面针孔检测，当发现存在针孔时要进行修补直至通过电火花检测合格为止。修补过程为:表面处理(通过打磨来完成，即对不合格部位打磨至底层）——鳞片胶泥涂抹——检测。电火花检测的电压为6000V。(每増加1mm检测电压增加3000V)

9.3玻璃钢管线粘接验收标准

- 外观检查：DN300mm以下的管道粘接宽度≥200mm，公称直径300≤DN≤500的管道粘接宽度为L=DN-100mm。管道漏点粘接完毕后，外观平滑，没有气泡鼓包的地方，没有毛边，敲击接头表面不应发出空响声，缠绕层应密实。树脂胶不得出现不固化或有塑性的情况；

- 固化完毕后，漏点位置管道硬度要大于或等于原管道硬度；

- 粘接完毕完全固化后进行打压试验，打压至管道工作压力，观察30分钟，以压力不降、无渗漏为合格。如发现有漏点，泄压后对漏点进行修补，修补合格固化完毕后，再次进行试压，如试压两次不合格，对施工单位进行考核。因施工方工艺、技术原因造成打压不合格，同一位置粘接费用不重复计算。

- 人员要求

10.1施工组织

- 施工时间安排合理，不影响装置计划开车时间，保证安全施工、文明施工措施合理。

- 施工组织机构设置全面，质量安全管理体系健全，安全事故应急预案完善，劳动力配备合理。

- 施工方案重点、难点突出，措施有针对性，施工组织科学合理。对施工难度大的设备及管道制定针对性的方案措施。

- 乙方完成的工程必须符合本项目的健康、安全、保卫、环境政策和其它管理程序。乙方负责管理现场施工作业人员必须遵守甲方现场相关规定。

10.2人员配备情况

- 乙方施工人员数量必须满足甲方施工进度的要求。

- 施工人员必须持有相关专业从业证书。

- 甲方将对乙方配置的人员进行不定期抽查，如发现不符合本协议规定的，每人每次视情况将扣除200-500元。