公告附件：

第一包 二水氯化钙防冻粉招标技术规范书

1.项目简述

我公司计划采购 二水氯化钙防冻粉材料1项，用于 黑岱沟洗煤厂和哈尔乌素洗煤厂单位的装车防冻及两矿道路防尘防滑液项目，投标方需提供全新的符合使用要求的材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于生产服务中心单位的煤用防冻液项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

4.工作环境

标的物在生产服务中心绿化队煤用防冻液生产现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

- 5.技术要求

5.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二水氯化钙防冻粉 | 氯化钙含量≥74% | 吨 | 5000 | 2020年11月15日 | 生产服务中心绿化队 | 含运费和装卸费 |

特别说明：（如有）。

5.2要求提供产品的技术指标必须满足以下条件：

CaCl2含量≥74%；总碱金属氯化物（以NaCl计）≤5%；总Mg（以MgCl2计）≤0.5%；碱度{以Ca（OH）2计}≤0.25%；水不溶物≤0.25%；Fe≤0.006%；PH值7.5-11.0；硫酸盐（以CaSO4计）≤0.05%，材料结块率≤0.5%，生产的产品防冻液冰点≤-46度.产品外观为白色片状固体，颗粒物直径≤8mm，产品必须为I型优等品。

5.3  投标人所提供的 二水氯化钙防冻粉  须符合《GB/T26520-2011》的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

5.4投标人要详细描述二水氯化钙防冻粉的组成成分、注意事项等内容。

5.5二水氯化钙防冻粉无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，干燥后与粉尘颗粒粘结在一起，不会造成二次污染，不影响煤炭的热值。

5.6二水氯化钙防冻粉在包装装配有塑料内袋，可隔绝与空气的接触。保证其存放时间和使用质量。

5.7二水氯化钙防冻粉每包规格50KG。

5.8技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的 生产厂家，按需求数量的产品。按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

7.技术资料及交货时间

7.1投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 检验报告或检验合格证 | 1套/批次 |

7.2 使用说明书要求有标的物的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、使用说明、注意事项等内容。

8.质量保证

要求投标人提供近三个月内生产的产品，保质期不得低于半年。

9.考核、验收、结算方式

9.1招标人对 二水氯化钙防冻粉  使用效果考核验收。

9.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

9.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

9.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起总量使用完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货，据实结算。

结算：根据供货情况分期、按量结算，即二水氯化钙防冻粉使用后，对投标人提供的合格产品两月一结，招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

10.售后支持

要求投标人在使用前在招标人现场进行培训、指导，并根据招标人要求不定期对产品使用效果进行跟踪，发现不足，及时采取补救措施，严格保证招标要求的各项技术指标。

第二包WK-35电铲铲斗购置招标技术规范书

- 1.项目简述

我公司计划购置WK-35电铲铲斗1件，铲斗用于采煤 ，铲斗容量：49.2立方米。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于设备维修中心WK-35电铲铲斗的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求（详见招标公告）

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随WK-35电铲在黑岱沟露天煤矿现场使用，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。

- 6.技术要求

*6.1铲斗总成包括斗体、斗门、斗齿、护唇、护角、护板、开底装置、斗门缓冲装置，耐磨板，各连接销套等部件。

*6.2铲斗所有配件可与现有WK-35原装WK-35铲斗配件互换，与甲方库存配件尺寸相匹配，不得使用异形部件，如开底横梁、斗栓、斗齿、副齿、护角、侧护板及各部销、套等。

*6.3铲斗采掘满斗率达到铲斗标准，不得因异型造成满斗率低。

*6.4铲斗材质具有良好的可焊性和耐磨性。

*6.5铲斗焊缝表面成形好，无气孔、砂眼等缺陷；铲斗斗体、后部、斗门以及焊接件均经过了应力释放，在质保期内铲斗斗体、斗门不得出现开焊、裂纹等现象。

*6.6铲斗内、外侧、斗门加铺耐磨板。

*6.7斗门及其附属件采用耐低温钢材，并采取适当的焊接工艺，斗门焊成体经应力消除，抗冲击性能要满足电铲的使用工况。

*6.8整体斗门的开闭及附属件（如开斗横梁、斗栓等）动作均须达到灵活、可靠。

*6.9方销插孔铺耐磨板，插座由高轫性经过热处理的低碳合金钢制作。

*6.10投标人提供制作件的完整图纸及材质报告。

7.工期、交货要求

*7.1 铲斗在合同签订后4个月内到货。详见表一。

7.2交货地点：神华准能公司物资供应中心仓库

8.安装试用验收和质量保证、延伸担保

表一：供货范围、规格型号、供货时间、供货地点一览表

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WK-35电铲铲斗 | K1809.01.00 | 件 | 1 | 合同签订后4个月内 | 神华准能公司物资供应处仓库 |  |

*8.1铲斗整体外观完整，外部应带有生产厂家的标志。

铲斗总成从安装起试用期6个月后无开裂、无配件损坏故障等予以验收。试用期过后进入质保期。质保期为12个月。质保期过后进入延伸质保，延伸担保12个月。在试用期、质保期、延伸质期出现的由于自身材质、设计、制造工艺或材料缺陷而产生的故障由卖方负责处理。

*8.2 在验收时发现不合格产品或在试用期和质保期内出现质量问题，乙方需按甲方要求及时更换，新更换的铲斗质保期从更换之日起重新起算。

说明：铲斗自身的材质、设计、制造工艺或材料缺陷故障（例如：铲斗斗前臂的各部如斗唇，斗栓孔等部位的裂纹。铲斗与提梁连接部位的方向等问题）

9.付款方式

在试用期满验收合格后支付采购总价的50%，质保期满验收合格后支付采购总额的40%，延伸质保期满验收合格后支付采购总额的10%。

10.装车及运输

10.1 铲斗的装车首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成铲斗的损坏、丢失由投标方负责。

10.2 招标方负责对铲斗的使用用情况作好跟踪记录。