公告附件：

第一包：钢轨技术规范书

1．项目简述

项目：钢轨4项，本项目包含材料费、运输费、税金等费用。

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10650924 | 淬火钢轨\75kg/m\25.00m\PG4\无孔 | 吨 | 2,437.500 |
| 2 | 10650923 | 淬火钢轨\75kg/m\500.00m\PG4\无孔 | 吨 | 4,275.000 |
| 3 | 11163081 | 异型钢轨\60-50kg/m\6.5m\U75V\有孔 | 根 | 50.000 |
| 4 | 10140760 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 根 | 50.000 |

2.技术要求

2.1 符合国家铁路铁路局关于P75、P60型钢轨生产的技术要求；

2.2钢轨按TB/T2344-2012标准执行；

2.3制造异型钢轨的原料是铁路用钢轨，异型轨按TBT3066-2002标准执行，附铁路总公司检验报告；

2.4异型钢轨的锻造成形段及过渡段不得有裂纹、过烧、局部凹坑等锻造缺陷；

2.5异型钢轨的过渡段部位的各相交面应圆顺平滑过渡；

2.6异型钢轨尖角须纵向打磨圆顺，达到图样要求；

2.7异型钢轨的异型部位及影响区均应进行超声波探伤。

- 3.服务要求

质量保证期内钢轨出现质量问题2小时内响应，72小时内免费负责更换。

4.考核验收

钢轨到货后，将在线路上铺装，1个月内无大的质量问题，试运行完成后双方对钢轨进行验收，验收合格后进入质保期。

5.质量保证

卖方在投标书中应说明钢轨的质量保证期限12个月，质量保证期从钢轨制造时间计算。

6.交货日期

交货时间：自合同签订起90日内开始供货，按使用单位实际需求，分批到货。

交货地点：内蒙古准格尔旗薛家湾大准铁路公司工务段（由使用方指定）。

7.付款条件

货到验收合格后，全部或部分以承汇方式结算，按使用单位实际需求分批到货，据实结算。