表1 一段克劳斯催化剂技术指标 * 操作温度; ℃; 260(含)～370(含). * 操作压力; MPa; 0.04～0.1. * 转换率; %; ≥95. * TiO2; %（wt); ≥90. * 比表面积; m2/g; ≥120. * 堆密度; kg/L; 0.90～1.10. 测压强度; N/cm; ≥150. 采购数量; t; 20.

表2 二段克劳斯催化剂技术指标

| * 操作温度 | ℃ | 200(含)～370(含) |
| --- | --- | --- |
| * 操作压力 | MPa | 0.04～0.1 |
| * 转换率 | % | ≥95 |
| * Al2O3 | %（wt) | ≥90 |
| * 比表面积 | m2/g | ≥320 |
| * 孔容 | ml/g | ≥0.4 |
| * 堆密度 | kg/L | 0.62～0.75 |
| 测压强度 | N/cm | ≥120 |
| 采购数量 | t | 15 |

表3 加氢反应催化剂技术指标

| * 操作温度 | ℃ | 260(含)～400(含) |
| --- | --- | --- |
| * 操作压力 | MPa | 0.02～0.1 |
| * 转换率 | % | ≥95 |
| * CoO% | m/m | ≥2.5 |
| * MoO3% | m/m | ≥12 |
| * 比表面积 | m2/g | ≥240 |
| * 孔容 | ml/g | ≥0.45 |
| * 堆密度 | kg/L | 0.45～0.60 |
| 测压强度 | N/cm | ≥150 |
| 采购数量 | t | 15 |

*2.2投标人需提供经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的一段克劳斯催化剂、二段克劳斯催化剂、加氢催化剂的检测报告,检测报告需加盖检测机构公章。

2.3乙方保证所提供的产品符合如下性能指标要求

*2.3.1在设计使用工况条件下，制硫催化剂及尾气加氢催化剂的使用寿命不少于4年。

*2.3.2乙方保证酸性气经过两级克劳斯转化后COS水解率大于95%、CS2水解率大于95%；制硫部分总硫转化率大于95.5%。

*2.3.3在设计使用工况条件下，加氢后净化尾气中有机硫含量小于30ppm(v)（采用微量形态硫测定仪检测）。

*2.3.4乙方提供的催化剂使用后，要保证催化剂床层的阻力降小，且各级反应器的压降小于4kPa，使用初期和末期的阻力降应基本不变。