聚丙烯酰胺招标范围及技术指标要求
招标范围
	序号
	物资描述
	单位
	数量

	1
	阳离子型聚丙烯酰胺\分子量≥800万 固含量≥88% 阳离子度≥40%
	TO
	700

	2
	阴离子型聚丙烯酰胺\分子量≥1600万 固含量≥88% 水解度20-30%
	TO
	420

	3
	阳离子型聚丙烯酰胺\分子量＞800万 固含量≥88% 阳离子度15-25%
	TO
	368

	4
	阴离子型聚丙烯酰胺\分子量≥1600万 固含量≥88% 水解度15-20%
	TO
	524


二、技术指标要求

（一）阴离子型聚丙烯酰胺

1.执行标准：GB/T 17514-2017《水处理剂 阴离子和非阴离子型聚丙烯酰胺》

2.主要技术参数及要求

2.1使用单位及数量（两年）：

（1）煤制油公用工程管理中心420吨；

（2）能源工程有限公司水处理管理部372吨；

（3）洗选中心152吨。

2.2产品具体指标要求见下表

	序号
	项目
	技术指标

	
	
	煤制油公用工程管理中心
	能源工程有限公司水处理管理部；

洗选中心

	1
	外观
	白色或微黄色颗粒或粉末

	2
	相对分子质量
	≥1600万

	3
	水解度
	20-30%
	15-20%

	4
	固含量（固体）
	≥88%

	5
	丙烯酰胺单体含量（干基）
	≤0.05%

	6
	溶解时间
	≤60min

	7
	筛余物（1.00mm筛网）
	≤2%

	8
	筛余物（180μm筛网）
	≥88%

	9
	水不溶物
	≤1.0%

	10
	氯化物含量
	≤0.5%

	11
	硫酸盐含量
	≤1.0%

	12
	
	
	纯PAM，不掺入其他物质


注1：投标方需提供阴离子型聚丙烯酰胺相对分子质量、水解度、固含量（固体）、丙烯酰胺单体含量（干基）、氯化物含量、硫酸盐含量的有检验资质的第三方出具的检验报告（报告加盖CMA或CNAS标识）。

注2：投标方需提供阴离子型聚丙烯酰胺溶解时间的有检验资质的第三方出具的检验报告（报告加盖CMA或CNAS标识）。
（二）阳离子型聚丙烯酰胺

1.执行标准：GB/T 31246-2014《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》

2.主要技术参数及要求

2.1使用单位及数量（两年）

（1）烯烃一分公司：140吨

（2）能源公司：228吨

（3）洗选中心:300吨

（4）煤制油公用工程管理中心：400吨

2.2产品具体指标要求见下表

	序号
	项目
	技术指标

	
	
	烯烃一分公司;
能源公司
	洗选中心;
煤制油公用工程管理中心

	1
	外观
	白色或微黄色颗粒或粉末

	2
	相对分子量
	＞800万
	≥800万

	3
	阳离子度
	15-25%
	≥40%

	4
	固含量（固体）
	≥88%

	5
	丙烯酰胺单体含量（干基）
	≤0.1%

	6
	溶解时间（1g/L）
	≤45min

	7
	水不溶物
	≤0.3%

	8
	筛余物（1.40mm筛网）
	≤5%

	9
	筛余物（180μm筛网）
	≥85%

	10
	硫酸盐（SO4）含量
	≤0.05g/g

	11
	氯化物(CL)含量
	≤0.05g/g

	12
	纯PAM，不掺入其他物质


注1：投标方需提供阳离子型聚丙烯酰胺分子量、阳离子度、固含量（固体）、丙烯酰胺单体含量（干基）、硫酸盐含量、氯化物含量的有检验资质的第三方出具的检验报告（报告加盖CMA或CNAS标识）。

注2：投标方需提供阳离子型聚丙烯酰胺溶解时间的有检验资质的第三方出具的检验报告（CMA认证或CNAS认证）。
其他要求

投标方需在投标文件中提供烯烃一分公司、能源公司、洗选中心、煤制油分公司、煤制油化工公用设施管理分公司五家单位出具的踏勘证明（公司、中心、厂矿或车间出具均可，需盖章及签字；投标人需到使用单位现场进行取样，取样后由使用单位出具踏勘证明）。

	序号
	单位名称
	部门
	联系人
	联系方式

	1
	烯烃一分公司
	技术部
	韩斌 
	18795174251

	
	
	气化车间
	魏璐  
	18161573125

	2
	洗选中心
	生产技术科
	付郁
	18695150880

	3
	能源工程公司
	水处理管理部
	马杰
	18995052425

	4
	煤制油分公司
	煤制油公用工程管理中心再生水车间
	叶涛
	13995475931

	5
	煤制油化工公用设施管理分公司
	水处理中心
	李长亲
	15909673160


2.投标方需书面承诺：中标后需到使用单位进行药剂选型试验，并提供技术指标范围内最佳产品，产品效果满足使用单位要求。

3.投标方需书面承诺：中标后供应洗选中心的152吨阴离子聚丙烯酰胺和300吨阳离子聚丙烯酰胺：（1）在供货期内，产品对Q235材质管路及配件有腐蚀造成损坏等情况，需无偿赔偿使用单位损失；

吨煤泥消耗量≤0.15kg，若超出吨煤泥消耗量，投标方需无偿提供超出部分的产品；

宁东片区洗煤厂循环水浓度（浓缩机溢流）达到5g/L以下；太西洗煤厂循环水浓度（浓缩机溢流）达到2g/L以下。

4.投标方需书面承诺：中标后供应烯烃一分公司的140吨阳离子聚丙烯酰胺：

提供的产品必须保证加药口、加药设备不能出现腐蚀现象。

投加浓度为≤4ppm的情况下，灰水温度在70-90℃的温度下（GSP干煤粉气化炉运行灰水量在2000m³/h），经药剂处理后的水质满足以下要求：

	介  质
	控制项目
	控制指标（烯烃一气化）

	灰水
	悬浮物
	＜50mg/L

	
	氯离子
	＜500mg/L

	
	PH
	7-9

	
	总溶固
	＜2000mg/L

	
	总硬度（以CaCO3计）mg/L
	＜1500mg/L


烯烃一分公司选型试验标准：将2ppm的水处理剂（阳离子聚丙烯酰胺）添加到500ml烧杯的黑水溶液中通过磁力加热搅拌后静置5分钟，取上清液检测，要求悬浮物指标小于50mg/L。

使用药剂后，如系统出现影响正常生产，出现换热器管程，汽提塔塔盘，气化炉激冷室、黑水管线等设备管道结垢、腐蚀的情况，使用单位有权要求退货和索赔。

5.聚丙烯酰胺固体产品采用双层包装袋包装，每袋净质量25kg或依使用单位要求而定。

6.中标人需提供每批次出厂产品的质量检验报告和质量合格证。

7.货物运达后，经使用单位检验合格后方可办理入库等手续。

