公告附件：

钢轨技术要求

1.总则

1.1本技术规范的使用范围，适用于神华新朔铁路有限责任公司供应中心物资采购。

1.2本项目包含材料费、运输费、税金等费用。

1.3气候条件：

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.供货明细

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11449371 | 淬火钢轨\新廓形60N\500.00M\U75V\无孔 | 吨 | 6100 |  |
| 2 | 12285015 | 淬火钢轨\新廓形60N\25.00m\U75V\无孔 | 千克 | 363840 |  |
| 3 | 10140759 | 异型钢轨\60-50KG\12.50m\U75V\有孔 | 根 | 30 |  |

3.技术要求

3.1 符合国家铁路铁路局关于P75、60、50型钢轨生产的技术要求；

3.2  P60N钢轨定尺长度为100米长定尺钢轨。

3.3钢轨按TB/T2344-2012标准执行；

3.4制造异型钢轨的原料是铁路用钢轨，异型轨按TB/T3066-2002标准执行，附铁路总公司检验报告；

3.5钢轨钢应采用碱性氧气转炉或电弧炉冶炼，并经炉外精炼和真空脱气处理。

3.6钢轨应采用连铸坯制造。

3.7钢轨在轧制过程中应采用多级高压喷射除鳞，以有效除去氧化皮。

3.8钢轨的轧制压缩比不应小于9：1。

3.9异型钢轨的锻造成形段及过渡段不得有裂纹、过烧、局部凹坑等锻造缺陷；

3.10异型钢轨的过渡段部位的各相交面应圆顺平滑过渡；

3.11异型钢轨尖角须纵向打磨圆顺，达到图样要求；

3.12异型钢轨的异型部位及影响区均应进行超声波探伤。

4.服务要求

质量保证期内钢轨出现质量问题2小时内响应，72小时内免费负责更换。

- 工期、交货要求

5.1交货时间：自合同签订后，45日内按使用单位实际需求，分批到货。

5.2交货地点：内蒙古准格尔旗薛家湾大准铁路分公司（由使用方指定）。

6.质量保证

质量保证期从验收合格后12个月。

7.验收标准

验收标准为合同规定要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准，上道使用3个月，无质量问题，出具验收报告。

- 付款条件

验收合格入库后付款90%，质保期满后付款10%。